M1M2-TiO₂（双金属掺杂）对光催化 CO₂ 还原的7种调控作用

能带结构调节（Band-edge and bandgap engineering）

核心机理：通过改变金属种类、载量和比例，引入杂质能级、改变导带/价带位置、调节带隙宽度，改变 TiO₂ 的能带结构。

意义：提升可见光吸收能力，增强电子的还原势，使 CO₂ → C₂ 中间体的形成更易发生。

电子结构与电荷再分布调控（Electronic structure & charge redistribution）

核心机理：不同金属的功函数、电负性与电子填充导致 TiO₂ 表面电子云密度变化，双金属间形成电荷重新分布。

意义：调节金属位点的电子供给能力，影响 CO₂ 活化及关键中间体（*CO、*CHO、*OCCO）的稳定性与反应路径。

光生载流子分离与定向迁移（Charge separation and vectorial transfer）

核心机理：金属–TiO₂ 或双金属–TiO₂ 界面形成肖特基结、异质结或多级电子通道，提高电子与空穴的分离速率。

意义：减少复合，提高电子可用于 CO₂ 还原的比例，提高量子效率。

表面活性位点与不对称位点构建（Asymmetric active-site engineering）

核心机理：双金属间电负性差异导致形成不对称的位点，提供不同吸附与激活位点。

意义：促进电子和质子在最优几何位点进行耦合。

吸附能与中间体稳定性调控（Adsorption-energy & intermediate stabilization）

核心机理：金属种类/载量改变表面 d 带中心，调节 *CO、*CHO、*COOH、*OCCO 等吸附能与寿命。

意义：决定 CO₂→CO→C₂ 的路径是否可行，影响 C–C 偶联几率。

C–C 偶联路径调控（C–C coupling pathway regulation）

核心机理：双金属提供邻位协同性（bimetallic adjacent sites），影响 *CO–CO、*CO–CHO 等不同的偶联路径。

意义：决定 C₂ 产物的生成倾向。

HER 副反应抑制（Hydrogen evolution suppression）

核心机理：金属掺杂改变 H* 吸附能，使其偏离最佳值，抑制 H₂ 的形成。

意义：提升 CO₂RR 的电子利用率，提高 C₁/C₂ 产物选择性。

Zr-BTB上小分子在催化中的10种调控作用：

底物富集（Substrate concentration enhancement）

- 核心机理： 小分子通过静电吸引、氢键或π–π相互作用选择性吸附CO₂或中间体，提升其在催化表面的局部浓度。

- 意义： 增强反应物可及性，提高反应速率常数。

- 代表小分子： 羧酸、脲基化合物、胺类。

反应物取向与空间定位（Molecular orientation and spatial anchoring）

- 核心机理： 小分子提供定向吸附位点，使底物或中间体以特定构型靠近金属位点。

- 意义： 改善电子与质子耦合路径，降低活化能。

- 代表小分子： 多齿配体、含芳香骨架（如吡咯、吡啶类）。

质子供给与传递通道（Proton donation and transfer channel）

- 核心机理： 小分子中酸性基团（–COOH、–SO₃H 等）形成可逆氢键网络，建立高效质子通道。

- 意义： 加快质子迁移至金属位点，提升氢化步速率。

- 代表小分子： 羧酸、磺酸、氨基酸。

电荷再分布与电子调节（Charge redistribution & electronic modulation）

- 核心机理： 小分子取代基的供电子/吸电子效应调节TiO₂表面及金属位点的电子密度。

- 意义： 改变还原电势与反应路径，提升选择性。

- 代表小分子： –NH₂（供电子），–NO₂（吸电子）等。

局部酸碱环境调控（Local acid–base microenvironment）

- 核心机理： 小分子自身pKa决定界面酸碱度，从而影响CO₂活化与中间体稳定性。

- 意义： 控制反应速率决定步（RDS），调节产物类型（C₁ vs C₂+）。

- 代表小分子： 含咪唑、吡啶、伯胺等。

局部电场与偶极诱导效应（Local electric field / dipole induction）

- 核心机理： 极性小分子在界面形成取向偶极层，诱导定向电场，改变反应势垒。

- 意义： 稳定带电中间体 (*CO₂⁻, *COOH)，促进电子转移。

- 代表小分子： 含–CF₃、–CN、–NH₃⁺等极性基团。

亲疏水界面构建（Hydrophilic–hydrophobic balance engineering）

- 核心机理： 小分子表面能不同，调节界面溶剂化结构及H₂O吸附能力。

- 意义： 控制质子/水竞争吸附，抑制副反应（如氢析出）。

- 代表小分子： 烷基链（疏水）、羟基或羧基（亲水）。

中间体稳定与过渡态调控（Intermediate stabilization and transition-state tuning）

- 核心机理： 小分子通过氢键等弱相互作用稳定 *CO、*CHO、*OCCO 等反应中间体。

- 意义： 降低反应势垒，延长中间体寿命，促进C–C偶联。

- 代表小分子： 含芳香羰基、羟基或胺基结构。

界面极性与溶剂化结构控制（Interfacial polarity and solvation tuning）

- 核心机理： 小分子极性改变局部介电常数与溶剂层结构，调节界面电位分布。

- 意义： 影响电子传输方向与反应中间体溶剂化能。

- 代表小分子： 醇类、酯类、聚醚类。

动态响应与智能调控（Stimuli-responsive regulation）

- 核心机理： 小分子在光、电、pH或温度刺激下发生可逆构象或电子结构变化。

- 意义： 实现动态催化调控（可切换选择性或反应速率）。

- 代表小分子： 光响应（偶氮苯）。

结构化总结表

| 序号 | 调控方向 | 调控机理 | 典型官能团 / 小分子 | 独立功能焦点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底物富集 | 静电或氢键吸附 | –COOH, –NH₂ | 提高反应物浓度 |
| 2 | 分子取向控制 | 空间配位与限域 | π共轭、多齿配体 | 诱导反应路径 |
| 3 | 质子传递 | 氢键网络形成 | 羧酸、磺酸 | 加快氢化步 |
| 4 | 电子调节 | 供/吸电子基团 | –NH₂, –NO₂ | 改变电子结构 |
| 5 | pKa调控 | 改变酸碱度 | 吡啶、咪唑 | 控制质子化平衡 |
| 6 | 电场诱导 | 极性偶极层 | –CF₃, –NH₃⁺ | 调节反应势垒 |
| 7 | 亲疏水性 | 界面能调节 | 烷基链, –OH | 抑制副反应 |
| 8 | 中间体稳定 | 氢键/π–π作用 | –C=O, –OH | 降低能垒 |
| 9 | 界面极性 | 介电常数变化 | 醇类, 酯类 | 控制电子分布 |
| 10 | 动态响应 | 刺激可逆调节 | 偶氮苯 | 实现智能催化 |